<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
        "http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<HTML XMLNS="http://www.w3.org/1999/xhtml" XML:LANG="es" LANG="es">
<HEAD>
	<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1" />
	<TITLE> Estado de conservacion OV 598</TITLE> 
	<META NAME="generator" CONTENT="BBEdit 6.5.3" />
	<META NAME="author" CONTENT="Lourdes Mesa" />
	<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="estiloIntro.css" />
	<SCRIPT SRC="efectos.js" LANGUAGE="javascript">
		</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>

<H1 ID="titulo1" CLASS="titulo">Conservacion OV 598</H1> 

<DIV ID="cerrardefinicion">
		<IMG SRC="Raya.jpg"  NAME="Raya" />
		<IMG name="cerrar" SRC="CerrarA.gif" 
			ONMOUSEOVER='chgImg("cerrar", "imgcerrar2")' 
			ONMOUSEOUT='chgImg("cerrar", "imgcerrar1")'
			ONCLICK='window.close()'/>
		</DIV>
		
<P CLASS="normal">
    Se presenta fragmentada en dos piezas de mayor tamaño, tres m&aacute;s pequeñas y siete min&uacute;sculas, adem&aacute;s de materia disgregada, pulverulenta. Uno de los fragmentos mayores est&aacute; roto en tres partes, pero mantiene una adhesi&oacute;n previa. Uno de los fragmentos menores tambi&eacute;n est&aacute; roto en dos partes y tambi&eacute;n se encuentra unido por otra adhesi&oacute;n previa. 

    El adhesivo que se emple&oacute; para estas uniones rebos&oacute; por los bordes manchando la superficie de la pieza. Algunos otros bordes de fractura, en el l&iacute;mite inferior de la pieza,  tambi&eacute;n tienen restos de pel&iacute;cula adhesiva, indicando que en alg&uacute;n momento estuvo artificialmente adherida a la parte de la figura hoy perdida. Las uniones fueron realizadas con adhesivo de contacto y con nitrocelul&oacute;sico.

    Presenta abundante suciedad superficial, sobre todo concreciones terrosas debidas, l&oacute;gicamente, al medio subterr&aacute;neo de excavaci&oacute;n del que procede. Estas concreciones forman pequeños dep&oacute;sitos en las zonas bajas del modelado. Toda la superficie se encuentra contaminada por ataque Biol&oacute;gico.

    S&oacute;lo conserva uno de los pendientes, que muestra una pequeña mancha blanco-verdosa, de lo que parece pintura. En la parte central del tocado, as&iacute; como en la parte superior del ojo izquierdo, se observan tonos rojizos de distribuci&oacute;n irregular, que pueden corresponder a restos de policrom&iacute;a.

    Por &uacute;ltimo, destacan pequeñas fisuras y zonas perdidas, a parte de las fracturas mayores y de la desaparici&oacute;n de la mayor parte de la figura. Los bordes de fractura tienen mala cohesi&oacute;n, manifestando cierta pulverulencia.

</P>

<P CLASS="normal">

</BODY>
</HTML>